


 AFM-J系列阀控式密封免维护蓄电池产品介绍
产品技术特点：
1、纳米二氧化硅胶体电解质和高锡正极板合金设计，以提高电池性能；
2、相对富液，高低温性能优越；
[image: ]3、循环寿命长，极佳的深循环放电能力；
4、优秀的充电接受能力；
5、可靠的密封技术，长寿命设计；
6、自放电率：≤3%/月（25℃）；              
7、密封反应效率高：≥98%；              
8、使用温度范围：-40~60℃；                              
9、浮充设计寿命：15年（25℃）。
产品用途：
◆UPS/EPS                  ◆电力系统                      ◆电信系统
◆应急照明、自动控制系统   ◆太阳能/风能等其它新能源存储   ◆其它一般用途
产品技术规格：
	产品型号
	额定电压（V）
	额定容量
（AH）
	端子
	外型尺寸(mm)

	
	
	
	
	长
	宽
	高
	  总高

	AFM-100-J
	2
	100(10HR)
	M6
	171
	72
	206
	220

	AFM-200-J
	2
	200(10HR)
	M8
	171
	111
	330
	365

	AFM-300-J
	2
	300(10HR)
	M8
	171
	151
	330
	366

	AFM-400-J
	2
	400(10HR)
	M8
	211
	175
	330
	366

	AFM-500-J
	2
	500(10HR)
	M8
	241
	172
	330
	366

	AFM-600-J
	2
	600(10HR)
	M8
	301
	175
	330
	366

	AFM-800-J
	2
	800(10HR)
	M8
	410
	175
	330
	365

	AFM-1000-J
	2
	1000(10HR)
	M8
	475
	175
	328
	365

	AFM-1500-J
	2
	1500(10HR)
	M8
	318
	363
	369
	388

	AFM-2000-J
	2
	2000(10HR)
	M8
	385
	363
	369
	388

	[bookmark: _GoBack]AFM-3000-J
	2
	3000(10HR)
	M8
	568
	363
	369
	388



放/充电曲线：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\c73cadcff22ef18b63f30081b992586.png]
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